화장지 사양서

1. 청사별 납품 내역 : KBS스포츠월드 등 14개 지역(제주포함)

* 규격 및 수량은 별첨 내역서 참조

2. 계약기간 : 2020. 1. 1 ～ 2020. 12. 31(1년)

3. 화장지 규격

가. 점보롤 화장지 300m(2겹)

1)품질 기준

구분	항목		단위	품질 기준
성적항목	ⓛ평량		g/㎡	30 이상
	②종이너비		mm	98±3mm 이상
	③길이		m	300m 이상
	④흡수도		g/g	8.0 이상
	⑤물 풀림성		초	20 이내
	⑥파열강도(10장)		mN	28,000 이상
2)기타 제품 규격
구 분		사 유
엣지, 엠보싱 처리		엠보싱처리로제품의Softness 및 닦임성 강화 엣지 엠보싱처리로 겹분리 방지.
제품 절취선 삽입		절취선 삽입으로 적정량의 사용유도로 불필요한 낭비 예방
친환경표지 인증 제품		친환경 상품 구매 촉진에 관한 법률에 준함

나. 점보롤 화장지 500m(1겹)

1)품질 기준

구분	항목		단위	품질 기준
성적항목	ⓛ평량		g/㎡	19 이상
	②종이너비		mm	98±mm 이상
	③길이		m	500m 이상
	④흡수도		g/g	7.0 이상
	⑤물 풀림성		초	20 이내
	⑥파열강도(10장)		mN	19,000 이상
2)기타 제품 규격
구분		사유
엠보싱처리		엠보싱처리로제품의Softness 및 닦임성 강화
친환경표지 인증 제품		친환경 상품 구매 촉진에 관한 법률에 준함

다. 핸드타올 100매(2겹)

1)품질 기준

구분	항목	단위	품질 기준
성적항목	ⓛ종이너비	mm	세로 215이상, 가로 215이상
	②습윤인장강도	N/m	세로 250이상, 가로 70이상
	③평량	g/㎡	40 이상
	④흡수도	g/g	7.0 이상

2)기타 제품 규격
구분	사유
엠보싱처리	엠보싱처리로제품의Softness 및 닦임성 강화
친환경표지 인증 제품	친환경 상품 구매 촉진에 관한 법률에 준함

4. 납품방법

- 사용부서의 납품지시를 받은 후 지정한 기일 내에 납품하며 사용부서 담당자의

검수를 받은 뒤 지정한 장소에 반입하여야 한다.

- 모든 화장지는 균일품질의 동일제품 또는 그 이상의 제품을 납품 하여야 하며

기준미달 등 불량품은 즉시 교환조치를 한다.

- 연간 구입량은 사용부서의 수급관계에 따라 변경될 수 있으며 계약단가와

동일한 가격으로 납품한다.

- 납품주기는 월 1회로 한다.

5. 기타사항

- 화장지 최소 납품에 따른 전용용기(화장지 케이스)가 필요한 곳은 납품업체

부담으로 설치하고 사용중 파손된 용기는 무상으로 교체하여야 한다.

- 화장지 케이스 : 점보롤 1,163개, 페이퍼타올 268개

- 계약대상자는 계약 체결 시 위의 품질기준 항목이 모두 포함된 시험성적서

(국가공인시험기관에서 1년 이내에 시험된 것) 및 환경표지인증서 사본을

제출하여야 한다.